| Класс арматуры | Вид соединения | Диаметр арматуры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | Бетон класса |
| А240 | анкеровка | 286 | 382 | 477 | 573 | 668 | 764 | 860 | 955 | 1051 | 1194 | 1337 | 1528 | В15 |
|  | нахлест | 344 | 458 | 573 | 688 | 802 | 917 | 1032 | 1146 | 1261 | 1433 | 1605 | 1834 |  |
| А300 | анкеровка | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 | 1008 | 1152 |  |
|  | нахлест | 259 | 345 | 432 | 518 | 604 | 691 | 777 | 864 | 950 | 1080 | 1209 | 1382 |  |
| А400 | анкеровка | 284 | 378 | 473 | 568 | 662 | 757 | 852 | 946 | 1041 | 1183 | 1325 | 1514 |  |
|  | нахлест | 340 | 454 | 568 | 681 | 795 | 908 | 1022 | 1136 | 1249 | 1419 | 1590 | 1817 |  |
| А500 | анкеровка | 348 | 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1276 | 1450 | 1624 | 1856 |  |
|  | нахлест | 417 | 556 | 696 | 835 | 974 | 1113 | 1252 | 1392 | 1531 | 1740 | 1948 | 2227 |  |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |  |
| А240 | анкеровка | 238 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 716 | 796 | 875 | 995 | 1114 | 1274 | В20 |
|  | нахлест | 286 | 382 | 477 | 573 | 668 | 764 | 859 | 955 | 1051 | 1194 | 1337 | 1528 |  |
| А300 | анкеровка | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 750 | 840 | 960 |  |
|  | нахлест | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 900 | 1008 | 1152 |  |
| А400 | анкеровка | 236 | 315 | 394 | 473 | 552 | 631 | 710 | 788 | 867 | 986 | 1104 | 1262 |  |
|  | нахлест | 284 | 378 | 473 | 568 | 662 | 757 | 852 | 946 | 1041 | 1183 | 1325 | 1514 |  |
| А500 | анкеровка | 290 | 386 | 483 | 580 | 676 | 773 | 870 | 956 | 1063 | 1208 | 1353 | 1546 |  |
|  | нахлест | 348 | 464 | 580 | 696 | 811 | 928 | 1044 | 1160 | 1275 | 1449 | 1623 | 1856 |  |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |  |
| А240 | анкеровка | 204 | 273 | 341 | 409 | 477 | 546 | 614 | 682 | 750 | 853 | 955 | 1092 | В25 |
|  | нахлест | 245 | 327 | 409 | 491 | 573 | 655 | 737 | 819 | 900 | 1023 | 1146 | 1310 |  |
| А300 | анкеровка | 154 | 205 | 257 | 308 | 360 | 411 | 462 | 514 | 565 | 642 | 720 | 822 |  |
|  | нахлест | 185 | 246 | 308 | 370 | 432 | 493 | 555 | 617 | 678 | 771 | 864 | 987 |  |
| А400 | анкеровка | 202 | 270 | 338 | 405 | 473 | 540 | 608 | 676 | 743 | 845 | 946 | 1081 |  |
|  | нахлест | 243 | 324 | 405 | 486 | 568 | 649 | 730 | 811 | 892 | 1014 | 1136 | 1298 |  |
| А500 | анкеровка | 248 | 331 | 414 | 497 | 580 | 662 | 745 | 828 | 911 | 1035 | 1160 | 1325 |  |
|  | нахлест | 298 | 397 | 497 | 596 | 696 | 795 | 894 | 994 | 1093 | 1242 | 1392 | 1590 |  |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |  |
| А240 | анкеровка | 186 | 249 | 311 | 373 | 436 | 498 | 560 | 623 | 685 | 778 | 872 | 997 | В30 |
|  | нахлест | 224 | 299 | 373 | 448 | 523 | 598 | 673 | 747 | 822 | 934 | 1046 | 1196 |  |
| А300 | анкеровка | 140 | 187 | 234 | 281 | 328 | 375 | 422 | 469 | 516 | 586 | 657 | 751 |  |
|  | нахлест | 169 | 225 | 281 | 338 | 394 | 450 | 507 | 563 | 619 | 704 | 788 | 901 |  |
| А400 | анкеровка | 185 | 246 | 308 | 370 | 432 | 493 | 555 | 617 | 679 | 771 | 864 | 987 |  |
|  | нахлест | 222 | 296 | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 814 | 926 | 1037 | 1185 |  |
| А500 | анкеровка | 226 | 302 | 378 | 453 | 529 | 605 | 680 | 756 | 832 | 945 | 1059 | 1210 |  |
|  | нахлест | 272 | 363 | 453 | 544 | 635 | 726 | 817 | 907 | 998 | 1134 | 1270 | 1452 |  |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |  |
| А240 | анкеровка | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 441 | 496 | 551 | 606 | 689 | 771 | 882 | В35 |
|  | нахлест | 198 | 264 | 330 | 396 | 463 | 529 | 595 | 661 | 727 | 826 | 926 | 1058 |  |
| А300 | анкеровка | 124 | 166 | 207 | 249 | 290 | 332 | 373 | 415 | 456 | 519 | 581 | 664 |  |
|  | нахлест | 149 | 199 | 249 | 299 | 348 | 198 | 448 | 498 | 548 | 623 | 697 | 797 |  |
| А400 | анкеровка | 163 | 218 | 273 | 327 | 382 | 436 | 491 | 546 | 600 | 682 | 764 | 873 |  |
|  | нахлест | 196 | 262 | 327 | 393 | 458 | 524 | 589 | 655 | 720 | 819 | 917 | 1048 |  |
| А500 | анкеровка | 200 | 267 | 334 | 401 | 468 | 535 | 602 | 669 | 736 | 836 | 936 | 1070 |  |
|  | нахлест | 240 | 321 | 401 | 481 | 562 | 642 | 722 | 803 | 883 | 1003 | 1124 | 1284 |  |